## Slide 1: name-模流分析报告
工程技术中心
翁叶浚、吴梓健、申芳华、张玉勋
date

## Slide 2
仿真工艺参数

## Slide 3
浇排系统三维图

## Slide 4
温度演变图
VID_wendu1
VID_wendu2

## Slide 5
VID_wenduguolv
温度<600度 过滤图(视频）

## Slide 6
充填结束阶段铸件平均料液温度处于液相线以上。冷料风险较小。
IMG_wendu1
IMG_wendu2

## Slide 7
IMG_wenduguolv
此图展示的是在填充完成阶段，温度低于600摄氏度的料液位置，主要在
温度<600度 过滤图

## Slide 8
卷气演变图（视频）
VID_JUANQI1
VID_JUANQI2
VID_JUANQI3

## Slide 9
卷气过滤图（视频）
VID_juanqiguolv

## Slide 10
体积卷气局部（视频）
VID_tijijuanqizuo
VID_tijijuanqiyou

## Slide 11
卷气数据（视频）
VID_TIJIJUANQI

## Slide 12
大部分卷气能顺着渣包方向被收集，但是箭头所示部位，存在轻微卷气。
IMG_JUANQI1
IMG_JUANQI2
IMG_JUANQI3

## Slide 13
卷气过滤图
IMG_juanqiguolv
此图展示卷气浓度大于0.xkg/m^3的区域，所示位置，浓度较高，出现气泡气孔的概率较大。

## Slide 14
铸件内部总卷气质量约为 VAL_TIJIJUANQI 。
IMG_TIJIJUANQI

## Slide 15
IMG_tijijuanqizuo
局部铸件内部总卷气质量，左边约为 VAL_tijijuanqizuo。右边约为 VAL_tijijuanqiyou
体积卷气-局部
IMG_tijijuanqiyou

## Slide 16
卷气与气泡
VID_QIPAO

## Slide 17
铸件内部分布着少量气泡,主要集中在卷气较多区(红色箭头标记部位)。
IMG_QIPAO

## Slide 18
氧化物追踪云图（视频）
VID_yanghuazha1
VID_yanghuazha2
VID_yanghuazha3

## Slide 19
局部体积氧化物含量 (视频）
VID_tijiyanghuayou
VID_tijiyanghuazuo

## Slide 20
氧化渣过滤(视频）
VID_yanghuazhaguolv

## Slide 21
氧化物数据（视频）
VID_tijiyanghua

## Slide 22
铸件内氧化物主要集中在 。建议加大对应部位的渣包体积。
IMG_yanghuazha1
IMG_yanghuazha2
IMG_yanghuazha3

## Slide 23
铸件内氧化物含量约为 VAL_tijiyanghua 。
IMG_tijiyanghua

## Slide 24
局部体积氧化物含量
IMG_tijiyanghuayou
局部铸件内部总卷气质量，左边约为 VAL_tijiyanghuazuo 。右边约为 VAL_tijiyanghuayou
IMG_tijiyanghuazuo

## Slide 25
氧化渣浓度过滤
IMG_yanghuazhaguolv
此图展示的是氧化物浓度超过800kg/m^3的局部位置。

## Slide 26
料流追踪
VID_liaoliuzhuizong1

## Slide 27
料流追踪
VID_liaoliuzhuizong2

## Slide 28
料流填充比较顺畅，各个浇口之间干扰较小。
IMG_liaoliuzhuizong1
IMG_liaoliuzhuizong2

## Slide 29
凝固与缩孔
VID_SUOKONG

## Slide 30
凝固与缩孔（缩孔率和缩孔体积）
VID_suokonglv
VID_suokongtiji

## Slide 31
图示部位壁厚较厚，特征为两槽位之间与凸台，凝固较慢，(缩孔开始形成时间约为1.02S，浇口开始冷却时间约为1.18s）,为缩孔主要聚集地，可加强相关区域的冷却。
IMG_SUOKONG

## Slide 32
铸件内部缩孔率约为VAL_suokonglv ，总缩孔体积约 VAL_suokongtiji 。
IMG_suokonglv
IMG_suokongtiji

## Slide 33
热节
VID_REJIE

## Slide 34
热结代表的是铸件该位置的凝固时间长短，越慢凝固的区域在后续形成缩孔的可能性越大。建议持压时间大于5s 。
IMG_REJIE

## Slide 35
气压
VID_QIYA1
VID_QIYA2

## Slide 36
气压越大，出现气孔等概率越高，如上图箭头所示部位气压比较大，出现气孔的风险高，建议局部调整渣包，或者加镶件、镶针、顶针等辅助排气。
IMG_QIYA1
IMG_QIYA2

## Slide 37
结论：
1、大部分卷气能顺着渣包方向被收集，但是部分部位存在轻微卷气
2、铸件内部缩孔率约为VAL_suokonglv ，总缩孔体积约 VAL_suokongtiji 。缩孔主要集中在凝固较慢区域。
3、铸件内边缘氧化物含量较高。