## Slide 1: 19991560侧板-模流分析报告
工程技术中心
翁叶浚、吴梓健、申芳华、张玉勋
2025.12.18

## Slide 2
仿真工艺参数
工艺抽真空与点冷

## Slide 3
浇排系统三维图

## Slide 4
温度演变图

## Slide 5
充填结束阶段铸件平均料液温度处于液相线以上。冷料风险较小。

## Slide 6
卷气演变图

## Slide 7
卷气数据

## Slide 8
大部分卷气能顺着渣包方向被收集，但是箭头所示部位，存在轻微卷气。

## Slide 9
铸件内部总卷气质量约为0.06g。

## Slide 10
卷气与气泡

## Slide 11
铸件内部分布着少量气泡,主要集中在卷气较多区(红色方框标记部位)。

## Slide 12
氧化物追踪云图

## Slide 13
氧化物数据

## Slide 14
铸件内氧化物含量较高，渣包体积太小，导致熔渣无法充分排出，卷气夹杂风险显著升高。

## Slide 15
铸件内氧化物含量较高，约为500g。

## Slide 16
料流追踪

## Slide 17
料流填充比较顺畅，各个浇口之间干扰较小。

## Slide 18
凝固与缩孔

## Slide 19
凝固与缩孔（缩孔率）

## Slide 20
凝固与缩孔（缩孔体积）

## Slide 21
图示部位壁厚较厚，特征为两槽位之间与凸台，凝固较慢，(缩孔开始形成时间1.02S到2s之间，浇口开始冷却时间约为1.18s）,为缩孔主要聚集地，可加强相关区域的冷却。

## Slide 22
铸件内部缩孔率约为0.55%，总缩孔体积约0.75cm³。

## Slide 23
热节

## Slide 24
热结代表的是铸件该位置的凝固时间长短，越慢凝固的区域在后续形成缩孔的可能性越大。建议持压时间大于5s 。
yttyyy

## Slide 25
气压

## Slide 26
气压越大，出现气孔等概率越高，如上图箭头所示部位气压比较大，出现气孔的风险高，建议局部调整渣包，或者加镶件、镶针、顶针等辅助排气。
yttyyy

## Slide 27
结论：
1、大部分卷气能顺着渣包方向被收集，但是部分部位存在轻微卷气
2、铸件内部缩孔率约为0.55%，总缩孔体积约25cm³。缩孔主要集中在凝固较慢区域。
3、铸件内边缘氧化物含量较高。